Ausschreibungstext

Bodenbelag Schneider FireFloor® A2 Typ P4/P6 Antislip

SFFP417938 / SFFP617938
Melaminharz- und folienbeschichtete Spanplatte nach EN 312. 
Baustoffklasse B1 gem. DIN EN 4102 – 1, Teil 14 + Teil 16 (schwer entflammbar als horizontal verlegter Bodenbelag und Deckenbelag)
Oberseitige Beschichtung mit melaminharzimprägnierten Dekorpapieren.
Unterseitige Beschichtung mit Polyethylen-Folie. 
Oberseite: Auswahl siehe unten, Unterseite weiß
Belastbare oder Hochbelastbare Platte zur Anwendung für tragende Zwecke im trockenen Innenbereich. 

Abriebklasse AC3/AC4 nach ISO 24338/EN 13329:2006 (D); 
Klassifizierung OS-Norm Sterne
Rutschhemmung gem. DIN 51130

Dicke: 38mm 

Auswahl Dekor Oberseite:

Granit     □
Grau 	  □
Stone 	  □

Auswahl Plattenqualität:

P4    	  □
P6     	  □

Auswahl Rutschhemmung:

R9  	  □
R10  	  □
R11  	  □

Menge in m²:   _______