Ausschreibungstext

Bodenbelag Schneider SafetyFloor® Typ P4/P6 Antislip R11 SDW-AS Antistatik

SSFP606238
Melaminharzbeschichtete Spanplatte nach EN 312. 
Baustoffklasse B2 gem. DIN EN 4102 - 1 / Dfl-s1 gem. EN 13501-1 (normal entflammbar als horizontal verlegter Bodenbelag)
Beidseitige Beschichtung mit melaminharzimprägnierten Dekorpapieren. 
Oberseite: Auswahl siehe unten, Unterseite weiß
Belastbare oder Hochbelastbare Platte zur Anwendung für tragende Zwecke im trockenen Innenbereich. 

Abriebklasse AC3/AC4 nach ISO 24338/EN 13329:2006 (D); 
Klassifzierung OS-Norm Sterne
Rutschhemmung R11 gem. DIN 51130
Die SDW-AS Beschichtung behält permanent und unabhängig von klimatischen Bedingungen ihre antistatischen Eigenschaften. Das Endprodukt entspricht den Kriterien der EN 1815:2011 - Beurteilung des elektrostatischen Verhaltens-, die eine wichtige Erfordernis für die EN 14041 (EU Bauproduktrichtlinie 89/106 / EWG) ist.

Dicke: 38mm 

Auswahl Dekor Oberseite:

Granit     □
Grau 	  □
Stone 	  □

Auswahl Plattenqualität:

P4    	  □
P6     	  □
P6+   	  □

Menge in m²:   _______